SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-B  04.00.00

BOKSY Z BLOKÓW BETONOWYCH WIELKOWYMIAROWYCH

KONSTRUKCJE MURÓW

Opole, październik 2017 r.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3

2. MATERIAŁY	4

3. SPRZĘT	4

4. TRANSPORT	4

5. WYKONANIE ROBÓT	5

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	5

7. OBMIAR ROBÓT	7

8. ODBIÓR ROBÓT	8

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	9

# 1. 	WSTĘP

## 1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji murów przy realizacji robót budowlano montażowych boksów z bloków betonowych wielkowymiarowych dla Zakładu Komunalnego w Opolu.

## 1.2. 		Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano montażowych boksów z bloków betonowych wielkowymiarowych dla Zakładu Komunalnego w Opolu.

## 1.3. 		Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych wykonywanych z wielkowymiarowych elementów murowych.

## 1.4. 		Określenia podstawowe

  - Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji murów zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

  - Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna, organizacja wykonująca roboty budowlane,

  - Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzone w kierunku realizacji robót,

  - Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący  jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być uzupełniona lub zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

  - Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania,

  - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji WO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## Zgodność z dokumentacją

Roboty konstrukcyjne murów powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji, które:

- są uzasadnione technicznie i/lub ekonomicznie,

- zostały uzgodnione z projektantem,

- są udokumentowane stosownym wpisem do dziennika budowy lub zmianą w dokumentacji technicznej.

# 2. 	MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji WO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## Wyroby murowe

- Ściany zasieków i magazynów projektowane są z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych wykonanych z betonu odpornego na warunki atmosferyczne. Bloki łączone są ze sobą bez użycia zapraw na systemowe zamki składające się z systemowych wypustek na stronie wierzchniej elementu oraz odpowiadające im wpusty na spodniej płaszczyźnie elementu.

Do wykonanie murów planuje się wykorzystanie elementów o wymiarach (a x b x h):
180 x 60 x 60 cm,
120 x 60 x 60 cm,
  60 x 60 x 60 cm.

Wyrobem referencyjnym są bloki betonowe o nazwie handlowej „MAXI-BLOK”.

- Wymagania techniczne dla materiałów murowych:

- Klasa betonu > C 20/25,

- Wodoszczelność > W8,

- Mrozoodporność > F100

# 3. 	SPRZĘT

## 3.1. 	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji WO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. 	Sprzęt do wykonywania konstrukcji murowych

Wykonawca przystępujący do wykonywania konstrukcji murowych powinien wykazać się możliwością dysponowania następującym sprzętem:

- rusztowania stałe i przesuwne,

- sprzęt do montażu bloków betonowych (maszyna budowlana wielofunkcyjna z chwytakiem, żuraw samochodowy),

- narzędzia pomiarowe (piony, łata z libellą, wąż wodny, poziomnica uniwersalna, warstwomierz, sznur murarski, kątownik murarski),

- niwelator, teodolit lub tachimetr,

Sprzęt stosowany do wykonywania konstrukcji murowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej jakości i dokładności.

# 4. 	TRANSPORT

## 4.1. 	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji WO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. 	Transport  materiałów

Transport elementów murowych powinien odbywać się w opakowaniu przygotowanym fabrycznie ( zabezpieczenie folią i ustawianie na paletach),

# 5. 	WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji WO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Warunki przystąpienia do robót

- Elementy murowe.

Należy stosować jedynie wyroby, które zostały wymienione w dokumentacji technicznej. Wszystkie wyroby muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa budowlanego. Parametry techniczne powinny być zgodne z wymaganiami projektanta określonymi w dokumentacji technicznej oraz wymaganiami niniejszej ST pkt. 2.

## 5.3. 	Zasady wykonania

- Przed przystąpieniem do wykonania murów należy sprawdzić równość i stabilność podłoża z płyt drogowych.
Na podłożu wynosi się geodezyjnie zewnętrzne kontury ścian.
Przed wbudowaniem elementy murowe powinny być sprawdzone, czy nie wykazują uszkodzeń (ubytków lub pęknięć).

- Elementy ustawia się na podłożu w sposób określony instrukcją producenta. Elementy pierwszej warstwy układa się na styk, przewiązanie uzyskuje się przez właściwe umieszczenie (z przesunięciem) bloków następnej warstwy.

- Każdorazowo należy sprawdzać prawidłowość ułożenia elementów (przyleganie elementów, dopasowanie elementów kotwiących – wpusty i wypusty),

## 5.4. 	Warunki wykonania konstrukcji murowych

- Prowadzenie robót warstwami (bez wstępnego wznoszenia narożników) co prowadzi do równomiernego obciążania podłoża i minimalizuje różnice osiadań.

- Konstrukcje murowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż - 10oC pod warunkiem że elementy nie są oblodzone.

# 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji WO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## Badania przed przystąpieniem do robót murowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny elementów murowych a wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi/inspektorowi nadzoru do akceptacji.

## Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań robót murowych powinna wynikać z systemu organizacji robót murowych oraz doświadczenia i umiejętności brygad roboczych.

- Wyniki badań robót powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera/inspektora nadzoru.

- Prawidłowość i dokładność wykonania robót murowych

- Obrys muru

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:

- w wymiarach poziomych poszczególnych boksów + 20 mm

- w wysokości kondygnacji + 20 mm

- w wymiarach poziomych i pionowych całej budowli + 50 mm

- Grubości murów

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w projekcie. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:

- dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów deklarowane przez producenta, lecz nie większe niż 1 cm od wymiaru nominalnego elementu.

- Wymiary otworów ( w świetle ościeży)

- dla otworów o wymiarach do 1000 mm: 	szerokość (  + 6mm,    -3mm)
 	wysokość  ( +15mm,  -10mm)

- dla otworów o wymiarach powyżej 1000 mm:	szerokość ( + 10mm,    -5mm)
 	wysokość  ( + 15mm,  -10mm)

- Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi murów

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi podano w tablicy poniżej

| Rodzaj odchylenia | Dopuszczalne odchyłki |
| --- | --- |
|  | Powierzchnie spoinowane | Powierzchnie pozostałe |
| Zwichrowania i skrzywienia powierzchni | Nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 miejsc na całej powierzchni | Nie większe niż 6 mm/m i ogółem nie więcej niż 20 miejsc na całej powierzchni |
| Odchylenie krawędzi od linii prostej | Nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż jedno na długości 2 m | Nie większe niż 4 mm/m i ogółem nie więcej niż dwa na długości 2 m |
| Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego | Nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na wysokości kondygnacji oraz 20 mm na całej wysokości budowli | Nie więcej niż 6 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na wysokości kondygnacji oraz 30 mm na całej wysokości budowli |
| Odchylenie od kierunku poziomego górnych powierzchni każdej warstwy elementów murowych | Nie więcej niż 1mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budowli | Nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 30 mm na całej długości budowli |
| Odchylenie od kierunku poziomego górnych powierzchni ostatniej warstwy pod stropem | Nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej długości budowli | Nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 20 mm na całej długości budowli |
| Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie | Nie więcej niż 3 mm/1 m od wierzchołka kąta | Nie więcej niż 6 mm/ 1 m od wierzchołka kąta |

## Badania w czasie odbioru robót

- Badania murów powinny być przeprowadzone w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności :

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,

- wygląd powierzchni muru,

- prawidłowość wykonania powierzchni, płaszczyzn i krawędzi murów,

- wykończenie murów na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

- Badania konstrukcji murów

- Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów

Sprawdzenie prawidłowości przewiązania należy przeprowadzić przez oględziny murów w  trakcie wykonywania robót.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru

Sprawdzenie należy przeprowadzić przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru, łaty o długości 2m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm szczeliny pomiędzy łatą a powierzchnią ściany lub krawędzią muru.

- Sprawdzenie pionowości ściany

Sprawdzenie pionowości ściany należy prowadzić z dokładnością do 1 mm.

- Sprawdzenie poziomości warstw muru

Sprawdzenie należy przeprowadzić przyrządami stosowanymi do takich pomiarów. W przypadku murów dłuższych niż 50 m, badania należy przeprowadzić z użyciem niwelatora.

- Sprawdzenie kątów

Sprawdzenie kątów pomiędzy dwoma przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów należy przeprowadzać z dokładnością 1 mm. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy  poz. 6.3.3..

- Ocena jakości robót

Jeżeli przeprowadzone badania dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choć jedno z badań dało wynik ujemny, wówczas całość lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W przypadku uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, komisja powinna odrzucić zakwestionowaną część robót, polecić ich ponowne wykonanie w sposób prawidłowy i ponownie wykonać czynności odbiorowe.

# 7. 	OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji WO.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Zasady obmiaru robót

Powierzchnię konstrukcji murów  oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości płaszczyzny muru w stanie surowym i szerokości tej płaszczyzny

Z powierzchni murów nie potrąca się powierzchni otworów jeżeli każdy z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) dla powierzchni murów.

# 8. 	ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji WO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

## Badania w czasie odbioru robót

- Badania murów powinny być przeprowadzone w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności :

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,

- wygląd powierzchni muru,

- prawidłowość wykonania powierzchni, płaszczyzn i krawędzi murów,

- wykończenie murów na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

- Badania konstrukcji murów

- Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów

Sprawdzenie prawidłowości przewiązania należy przeprowadzić przez oględziny murów w  trakcie wykonywania robót.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru

Sprawdzenie należy przeprowadzić przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru, łaty o długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm szczeliny pomiędzy łatą a powierzchnią ściany lub krawędzią muru.

- Sprawdzenie pionowości ściany

Sprawdzenie pionowości ściany należy prowadzić z dokładnością do 1 mm.

- Sprawdzenie poziomości warstw muru

Sprawdzenie należy przeprowadzić przyrządami stosowanymi do takich pomiarów. W przypadku murów dłuższych niż 50 m, badania należy przeprowadzić z użyciem niwelatora.

- Sprawdzenie  kątów

Sprawdzenie kątów pomiędzy dwoma przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów należy przeprowadzać z dokładnością 1 mm. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy  poz. 6.3.3..

## Zgodność robót z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/inspektora nadzoru

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 i 8 dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jedno badanie daje wynik negatywny, roboty murowe nie powinien zostać odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z poniższych rozwiązań:

- mur poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, rozebrać mur i ponownie wykonać roboty.

# 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. 	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji WO.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. 	Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego obsługi etatowej,

- ustawienie, przestawianie i demontaż rusztowań umożliwiających wykonanie robót do wysokości 4m,

- przygotowanie podłoża,

- montaż elementów muru, otworów okiennych i drzwiowych,

- obsadzenie elementów dodatkowych (nadproży, łączników itp.),

- wykonanie murów,

- reperację bieżąca uszkodzeń muru,

- oczyszczenie na bieżąco miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidację i uprzątnięcie stanowiska roboczego.

# 10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

- Normy

[1] PN-EN 197-1:2002  	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,

[2] PN-EN 197-1:2002/A1:2005  	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Zmiana A1,

[3] PN-EN 413-1:2005  	Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności,

[4] PN-EN 459-1:2003  	Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności,

[5] PN-EN 771-1:2006  	Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Część 1: Elementy murowe ceramiczne,

[6] PN-EN 771-2:2006  	Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Część 2: Elementy murowe silikatowe,

[7] PN-EN 771-3:2005  	Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi),

[8] PN-EN 771-3:2005/A1:2006  	Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). Zmiana A1,

[9] PN-EN 771-4:2004  	Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego,

[10] PN-EN 771-5:2005  	Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego,

[11] PN-EN 771-5:2005/A1:2006  	Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego. Zmiana A1,

[12] PN-EN 771-6:2002  	Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego,

[13] PN-EN 771-6:2006(U)  	Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego,

[14] PN-EN 845-1:2004  	Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki,

[15] PN-EN 845-2:2004  	Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
Część 2: Nadproża,

[16] PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 	Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
Część 2: Nadproża,

[17] PN-EN 845-3:2004  	Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych,

[18] PN-EN 998-1:2004  	Wymagania dotyczące zapraw do murów. 
Część 1: Zaprawa tynkarska,

[19] PN-EN 998-1:2004/AC:2006	Wymagania dotyczące zapraw do murów. 
Część 1: Zaprawa tynkarska,

[20] PN-EN 998-2:2004  	Wymagania dotyczące zapraw do murów. 
Część 2: Zaprawa murarska,

[21] PN-EN 1008:2004  	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu,

[22] PN-EN 1052-3:2004  	Metody badań murów. Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie,

[23] PN-EN 1457:2003  	Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania i metody badań,

[24] PN-EN 1457:2003/A1:2004  	Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania i metody badań (Zmiana  A1),

[25] PN-EN 13055-1:2003  	Kruszywa lekkie. Część 1:Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy,

[26] PN-EN 13055-1:2003/AC:2004	Kruszywa lekkie. Część 1:Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy,

[27] PN-EN 13139:2003  	Kruszywa do zaprawy,

[28] PN-EN 13139:2003/AC:2004    	Kruszywa do zaprawy,

[29] PN-EN 13229:2002  	Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania,

[30] PN-EN 13229:2002/A1:2005 	Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania ( Zmiana A1),

[30] PN-EN 13229:2002/A2:2006 	Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania ( Zmiana A2),

[31] PN-84/B-01080 	Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowania według własności fizyczno-mechanicznych,

[32] PN-B-03002:1999 	Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,

[33] PN-B-03002:1999/Ap1:2001	Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,

[34] PN-B-03002:1999/Az1:2001	Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (zmiana Az1),

[34] PN-B-03002:1999/Az2:2002	Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (zmiana Az2),

[35] PN-B-03340:1999	Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie,

[36] PN-B-03340:1999/Az1:2004	Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie (zmiana Az1),

[37] PN-B-10104:2005	Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy,

[38] PN-B-10110:2005	Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne,

[39] PN-89/B-10425	Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze,

[40] PN-B-11200:1996	Materiały kamienne. Bloki, formaki, płyty surowe,

[41] PN-B-11201:1996	Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki zewnętrzne,

[42] PN-B-11203:1997	Materiały kamienne. Elementy kamienne, płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych,

[43] PN-B-11204:1996	Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty cokołowe  zewnętrzne,

[44] PN-B-11206:1996	Materiały kamienne. Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne,

[45] PN-B-11208:1996	Materiały kamienne. Elementy kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych,

[46] PN-B-11210:1996	Materiały kamienne. Kamień łamany,

[47] PN-B-11212:1997	Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty z konglomeratów kamiennych,

[48] PN-B-12030:1996	Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport,

[49] PN-B-12030:1996/Az1:2002	Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1),

[50] PN-B-12067:1999	Wyroby budowlane ceramiczne. Elementy ogrodzeniowe,

[51] PN-B-19304:1997	Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe,

- Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część A – Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 r.